|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actmix ZnST-75GE** | | 预分散橡胶硫化活性剂 |
| **功能** | 活性剂 | |
| **产品说明** | 组成： | 75%硬脂酸锌和25%预分散橡胶载体 |
| 外观： | 白色颗粒 |
| 密度（20 °C）： | 约1.0g/cm3 |
| 安全特性： | 参照安全数据表 |
| **应用资料** |  | |
| 用途： | Actmix ZnST-75GE 是一种橡胶硫化活性剂，也可做氯化聚乙烯的热稳定剂，同时也是天然橡胶最好的物理增塑解剂，还可做脱模剂、为多用途橡胶加工助剂，应用于橡胶可提高硫化胶的抗硫化返原性能及耐热性，兼有内、外润滑及分散功能，可用于天然橡胶及合成橡胶的塑炼和混炼过程。与橡胶相容性极好，不喷霜具有塑解和润滑双重功能。可改良橡胶的加工工艺，提高橡胶制品的合格率和尺寸稳定性，降低能耗，提高混炼效率。在橡胶加工中使用，可改善胶料挤出性能，提高挤出速度和半成品的光滑度。 | |
| 用量： | 通常，做活性剂3-5 phr，加工助剂2-4 phr。 | |
| 应用 | 用于天然橡胶、合成橡胶等模压、挤出橡胶制品 | |
| 包装： | 内衬PE袋的纸箱，每箱净重25KG，600公斤/托盘。 | |
| 储存稳定性： | 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方，建议产品保存期限为两年。 | |
| 处置： | 在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气，更进一步的处置资料请参考Actmix ZnST-75GE的安全数据表。 | |
| 本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料，因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务，以方便客户达到其应用本产品的预期目的。 | | |
| **Actmix ZnST-75GE 产品技术说明书（TDS）** 版本1.4 | | |

ACT 66