|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ActmixTAIC-40GE** | | 预分散橡胶偶联剂 |
| **功能** | 偶联剂 | |
| **产品说明** | 组成： | 40%三烯丙基异三聚氰酸酯和60%预分散橡胶载体 |
| 外观： | 乳白色半透明颗粒 |
| 密度（20 °C）： | 约1.20g/cm3 |
| 安全特性： | 参照安全数据表 |
| **应用资料** |  | |
| 用途： | Actmix TAIC-40GE是一种异氰酸酯类预分散橡胶偶联剂，常用于特种橡胶的硫化剂，吸水性强，有毒，粘合性能好，适用于橡胶与金属、纤维、玻璃、木材、皮革等粘合。它是一种含芳杂环的多功能烯烃单体，还广泛用于多种热塑塑料，离子交换树脂，特种橡胶的改性剂和助硫化剂等，以及光固化涂料、光敏抗蚀剂、阻燃剂等的中间体，是一种用途十分广泛的新型高分子材料的助剂。 | |
| 用量： | 用量：通常情况下，加入量为0.5-5 phr。 | |
| 应用 | [乙丙橡胶](http://baike.baidu.com/subview/479979/479979.htm" \t "_blank)、[氟橡胶](http://baike.baidu.com/subview/479978/479978.htm" \t "_blank)、聚乙烯/EVA、[交联电缆](http://baike.baidu.com/subview/589117/589117.htm" \t "_blank)和聚乙烯高、低发泡制品。 | |
| 包装： | 内衬PE袋的纸箱，净重25公斤纸箱包装，600公斤/托盘。 | |
| 储存稳定性： | 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方，建议产品保存期限为一年。 | |
| 处置： | 在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气，更进一步的处置资料请参考Actmix TAIC-40GE的安全数据表。 | |
| 本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料，因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务，以方便客户达到其应用本产品的预期目的。 | | |
| **Actmix TAIC-40GE 产品技术说明书（TDS）** 版本1.4 | | |

ACT 72